企业标准“领跑者”评分征求意见表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分细则 | | | 备注 | | | | 征求意见 | |
| 国标水平 | | 标准溯源 | |
| 企业制定标准情况 | 公开的企业标准 | | |  | |  | |  | |
| 近两年参与制定团体标准 | | |  | |  | |  | |
| 近十年参与制定国标、项标 | | |  | |  | |  | |
| 质量诚信星级企业 | 四星级企业 | | |  | | 化建协会公示 | |  | |
| 三星级企业 | | |  | |  | |  | |
| 企  业  标  准  核  心  竞  争  力 | 物理性能 | 对比率 | **0.95** | | 0.95 | | 1.国标  GB/T 9756-2009  2.儿童涂料团体标准  T/310101002-C001-2017  T31/01002-C001-2014  3.全装修房用合成树脂乳液内墙涂料团体标准 | |  | |
| **0.93** | | 0.93 | |  | |
| 耐洗刷 | **1500次** | | 1000次 | |  | |
| **6000次** | | 5000次 | |  | |
| **10000次** | | 没有 | |  | |
| 耐沾污综合能力（白色和浅色） | **≥45** | | 没有 | |  | |
| 有害物质限量 | 挥发性有机化合物含量（VOC）(g/L) | **≤30** | | ≤120 | | 1.国标  GB 18582-2008  2.儿童涂料团体标准  T/310101002-C001-2017  T31/01002-C001-2014  3.全装修房用合成树脂乳液内墙涂料团体标准 | |  | |
| **≤20** | |  | |
| **≤10** | |  | |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和(ml/kg) | **≤100** | | ≤300 | |  | |
| **≤50** | |  | |
| 游离甲醛(mg/kg) | **≤30** | | ≤100 | |  | |
| **≤20** | |  | |
| **≤5** | |  | |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量(mg/㎡) | **≤3.0** | | 没有 | |  | |
| **≤1.0** | |  | |
| 甲醛释放量(mg/㎡) | **≤0.1** | | 没有 | |  | |

填写人： 联系电话：

公司（加盖公章）：

2017年9月 1 日

术语解释:

挥发性有机化合物含量（VOC）--在规定的条件下测得的涂料中存在的挥发性有机物的质量。

总挥发性有机化合物（TVOC）释放量--在规定的条件下，试样向空气中释放的挥发性有机化合物总量。