企业标准“领跑者”评分征求意见表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分细则 | 备注 | 征求意见 |
| 国标水平 | 标准溯源 |
| 企业制定标准情况 | 公开的企业标准 |  |  |  |
| 近两年参与制定团体标准 |  |  |  |
| 近十年参与制定国标、项标 |  |  |  |
| 质量诚信星级企业 | 四星级企业 |  | 化建协会公示 |  |
| 三星级企业 |  |  |  |
| 企业标准核心竞争力 | 物理性能 | 对比率 | **0.95** | 0.95 | 1.国标GB/T 9756-20092.儿童涂料团体标准T/310101002-C001-2017T31/01002-C001-20143.全装修房用合成树脂乳液内墙涂料团体标准 |  |
| **0.93** | 0.93 |  |
| 耐洗刷 | **1500次** | 1000次 |  |
| **6000次** | 5000次 |  |
| **10000次** | 没有 |  |
| 耐沾污综合能力（白色和浅色） | **≥45** | 没有 |  |
| 有害物质限量 | 挥发性有机化合物含量（VOC）(g/L) | **≤30** | ≤120 | 1.国标GB 18582-20082.儿童涂料团体标准T/310101002-C001-2017T31/01002-C001-20143.全装修房用合成树脂乳液内墙涂料团体标准 |  |
| **≤20** |  |
| **≤10** |  |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和(ml/kg) | **≤100** | ≤300 |  |
| **≤50** |  |
| 游离甲醛(mg/kg) | **≤30** | ≤100 |  |
| **≤20** |  |
| **≤5** |  |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量(mg/㎡) | **≤3.0** | 没有 |  |
| **≤1.0** |  |
| 甲醛释放量(mg/㎡) | **≤0.1** | 没有 |  |

填写人： 联系电话：

公司（加盖公章）：

 2017年9月 1 日

术语解释:

 挥发性有机化合物含量（VOC）--在规定的条件下测得的涂料中存在的挥发性有机物的质量。

 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量--在规定的条件下，试样向空气中释放的挥发性有机化合物总量。